PQ 9000

Оператор:

Зуева А.С.

Лаб.:

Стр. 1/1

Рез-ты

Инструмент:	PQ 9000 #13-5850D-AT255	Техника:	ICP-OES

Оператор:	Зуева А.С.

Примеч.:

| ИТС-ПБ-26-000001 |  | (Проба) |  | Поз.: | 43 | Дата: | 08.07.2026. 08:30:24 | Источн. Ориг. данных: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактор предразб.: |  | 1 |  | Wt.[g]: | 1 |  | Объем[mL]: 50 |  |
| Холост корр.: |  | выкл. |  |  |  |  |  |  |
| Линия | Интенс. |  | Конц.1 | Ед.изм. | ОСО[%] | Конц.2 | Ед.изм. |  |
| Pb220.353 | 5327 |  | 0.0312 | mg/L | 1.03 | 1.562 | mg/kg |  |
| Cr205.552 | 12195 |  | 0.0158 | mg/L | 0.69 | 0.7939 | mg/kg |  |
| Ni231.604 | 27491 |  | 0.0271 | mg/L | 1.05 | 1.356 | mg/kg |  |
| Cu324.754 | 92988 |  | 0.0366 | mg/L | 0.16 | 1.832 | mg/kg |  |
| As188.979 | 12897 |  | 0.0129 | mg/L | 0.85 | 0.6461 | mg/kg |  |

| ИТС-ПБ-26-000001 |  | (Проба) |  | Поз.: | 47 | Дата: | 08.07.2026. 08:36:04 | Источн. Ориг. данных: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактор предразб.: |  | 1 |  | Wt.[g]: | 1 |  | Объем[mL]: 50 |  |
| Холост корр.: |  | выкл. |  |  |  |  |  |  |
| Линия | Интенс. |  | Конц.1 | Ед.изм. | ОСО[%] | Конц.2 | Ед.изм. |  |
| Pb220.353 | 5348 |  | 0.0315 | mg/L | 0.96 | 1.577 | mg/kg |  |
| Cr205.552 | 12240 |  | 0.0160 | mg/L | 1.03 | 0.8010 | mg/kg |  |
| Ni231.604 | 27418 |  | 0.0269 | mg/L | 1.38 | 1.348 | mg/kg |  |
| Cu324.754 | 92359 |  | 0.0360 | mg/L | 0.09 | 1.802 | mg/kg |  |
| As188.979 | 12978 |  | 0.0131 | mg/L | 0.61 | 0.6588 | mg/kg |  |